Vertimas

PROFESIONALI  PAGALBINĖ

PREIMONĖ  ATLIKTI  STATIKOS

SKAIČIAVIMUS  STATYBOS  SISTEMAI DURISOL

Užsakovas:	Statybinė bendrovė UAB DURISOL

Pribylinská 2

831 04 Bratislava

Sudarė: Ing. Miroslav Ďurčo*,

Doc. Ing. Ľubomír Bolha, CSc.*

.

Bratislava

2002 kovas

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(*STU Bratislava betoniniu konstrukcijų ir tiltų katedros darbuotojai)

Profesionalus pagalbinis įtaisas, skirtas taikyti ir projektuoti pagrindinius konstrukcijų modelius, pagamintus iš statybinės sistemos DURISOL.  Šis pagalbinis įtaisas visų pirma skirtas architektams, statikams ir projektuotojams, nusprendusiems išnaudoti pagrindinę pildančios medžiagos (betono) savybę, kuri pas mus labai mažai naudojama. Laikančiosios konstrukcijos, pagamintos iš dengtų blokų Durisol, daleles turi atitikti galiojančius techninius normatyvus – STN 73 1201/86 ir su jais susijusius normatyvus.

Statybinė sistema DURISOL pasižymi gera pildomo betono laikančiąja savybe, kurią reikšmingai įtakoja savarankiškas objekto disponuojamas sprendimas, konstrukcinės ir eksploatavimo detalės ir statybos realizacija.

Pagrindiniai pagrindinių konstrukcijų modeliai:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- Laikančioji siena

- Laikančioji perdanga

- Daugiaaukščiai pastatai

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Laikančioji siena:

Pildomas betonas mūre iš Durisol dengtų blokų statiškai veikia kaip laikančioji siena, pagaminta iš laikančių branduolių, kurie perneša apkrovą iš lubų konstrukcijų į pagrindą.

Remiantis paskaičiuotu ekscentriškumu iš pateiktų grafų galima, esant konkrečiam aukštų aukščiui ir numatomai betono kokybei, nustatyti ribinę jėgą Nu. Paskui santykis Nu/Nd orientaciniu būdu nustato didžiausią galimą aukštų skaičius, kuriuos atitinkamomis sąlygomis būtų galima padaryti iš šio mūro tipo.

Nurodytų verčių grafikuose galiojimo sąlygos :

Pasipriešinantis mūro ilgis yra lygus šviesiam sienos aukščiui, t.y. siena tarnauja kaip vienetas su nejudančiais šarnyriniais sutvirtinimais lubų lentų vietose. Nepajudinamos jungtys gali būti sutvirtinamos tinkamai sutvarkant pagrindines sienas (skersines ir išilgines) kartu su tvirtomis lubų lentomis.

Geometriniai ir fiziniai netikslumai gaminant vertikalius laikančiuosius betoninius branduolius reikšmingai prisideda prie ribinės jėgos Nu vertės.

Rekomenduojame: Projektuotojams siūlome naudoti vertes spektro centre. Ribinių jėgų vertes pasiekiančios vertės reikalauja aukštos kokybės gaminant laikančiąsias konstrukcijas.

Panaudoto bloko DURISOL tipas:

- DSs 30/12 – sienos aukštis hs=2500mm

DSs 30/12 – sienos aukštis hs=2750mm

DSs 30/12 – sienos aukštis hs=3000mm

- DSs 37,5/14 – sienos aukštis hs=2500mm

DSs 37,5/14 – sienos aukštis hs=2750mm

DSs 37,5/14 – sienos aukštis hs=3000mm

- DSi 30/20 – sienos aukštis hs=2500mm

DSi 30/20 – sienos aukštis hs=2750mm

DSi 30/20 – sienos aukštis hs=3000mm

Laikančiosios konstrukcijos klojamas ilgis ant laikančio betoninio mūro branduolio, pagrindinis (statiškas jėgos ekscentriškumas (reakcija) iš lubų konstrukcijos ir šviesus mūro sienos aukštis pažymėtas 1.1 pav.

  - pav. Laikančioji siena iš DURISOL mūro

Laikančioji perdanga :

Gaminant langų ir durų sąramas naudojamas mažesnių atstumų  stulpų blokai (L/2), esant didesniems atstumams stulpų blokai (L), į kuriuos po jų įtaisymo dedama statiškai būtina armatūra ir toliau betonuojamas laikančiojo sluoksnio branduolys.

2.1 pav. Stulpų blokų rūšis

Naudojant stulpų blokus susidaro paprastas klojinys ir tuo pačiu metu izoliuojasi gelžbetonio branduolys šilumos nuostolių atžvilgiu.

2.1 lentelėje pateikti gelžbetoninio laikančio sluoksnio branduolio dydžiai nurodytam stulpų blokui

2.1 lentelė

| Stulpo bloko modelis | Perdangos dydžiai | Stulpo bloko modelis |
| --- | --- | --- |
|  |  | L/2 | L |
| Durisol DSs 30/12 | Betoninės dalies plotis b [m] | 0,12 | 0,12 |
|  | Betoninės dalies aukštis h [m] | 0,20 | 0,45 |
| Durisol DSs 37,5/14 | Betoninės dalies plotis b [m] | 0,14 | 0,14 |
|  | Betoninės dalies aukštis h [m] | 0,20 | 0,45 |
| Durisol DSs 30/15 | Betoninės dalies plotis b [m] | 0,15 | 0,15 |
|  | Betoninės dalies aukštis h [m] | 0,20 | 0,45 |

Pagal  STN 73 1201/86 normatyvą laikančioji perdanga turi atitikti:

- ribinės būsenos pajėgumui 	Md ≤ Mu

Qd ≤ Qu

, kur Md	yra nukrypimo momentas nuo ekstremalios apkrovos

Mu	yra apskaičiuotas nukrypimo momentas ant pjūvio spragos

Qd	yra priešinga jėga nuo ekstremalios apkrovos

Qu	yra apskaičiuota priešinga jėga ant pjūvio spragos

- tarpinei naudojimo būsenai  wskut ≤ wlim, kur

wskut	didžiausia nuokrypio vertė nuo eksploatacinės apkrovos

wlim	tarpinė nuokrypio vertė

2.2 ir 2.10 lentelėse pateiktas reikalingas betono armatūros kiekis konkretiems blokų tipams, esant teorinei angos distancijai ir maksimaliai apskaičiuotos apkrovos vertei.

Viršutinio paviršiaus išilginėje kryptyje betono armatūra siūloma kaip konstrukcinė 2ΦV10, o apatiniame paviršiuje kaip statiškai būtina armatūra, nurodyta statistiniais skaičiavimais. Išilginė armatūra yra iš profilio ΦV6, o atstumas tarp jų atsiranda iš statinės perdangos apkrovos.

Armatūras montavimo būdas pateiktas 2.2. paveiksle.

Pagalbinis įtaisas tinka greita pritaikyti armatūras perdangoms iš kablinių blokų su vienodais įeinamaisiais duomenimis, tačiau neatstoja reikiamo statinio laikančio vieneto skaičiavimų.

2.2 pav.

Atskirose lentelėse nurodytų verčių galiojimo sąlygos:

Betonas:			B20, B25, B30

Betono armatūra:		10 425 (V)

Apkabų danga:		25mm

Aplinka:			sausa

Perdangos klojimas: 		mažiausiai 300mm

Statinis perdangos veikimas vertinamas kaip paprastas apkrovos nešiklis bendra apskaičiuota apkrova qd,max v kN.m-1. Bendra eksploatavimo apkrovos vertė yra vertinama kaip bendra paskaičiuotos apkrovos vertė padalinta preliminariu apkrovos koeficientu. γf = 1,2. Ilgai veikiančios apkrovos vertinama vertė yra 70% iš bendros eksploatavimo apkrovos, o trumpalaikės apkrovos vertė yra 30% iš bendros eksploatavimo apkrovos.

Panaudoto DURISOL bloko tipas  :

- DSs 30/12-L/2, DSs30/12-L –B20 betono klasė

DSs 30/12-L/2, DSs30/12-L –B25 betono klasė

DSs 30/12-L/2, DSs30/12-L –B30 betono klasė

- DSs 37,5/14-L/2, DSs37,5/14-L - B20 betono klasė

DSs 37,5/14-L/2, DSs37,5/14-L - B25 betono klasė

DSs 37,5/14-L/2, DSs37,5/14-L - B30 betono klasė

DSs 30/15-L/2, DSs30/15-L - B20 betono klasė

DSs 30/15-L/2, DSs30/15-L - B25 betono klasė

DSs 30/15-L/2, DSs30/15-L - B30 betono klasė

Daugiaaukščiai pastatai:

Vienas iš blokų mūro  privalumas yra galimybė koreguoti betono užpildo kokybę ir tvirtumą naudojant aukščiausias betono klases ir tuo atveju, kai tai neišvengiama, galima panaudoti ir betono armatūrą. Naudojant betono armatūrą betono užpilde išsiplečia DURISOL blokų naudojimas.

Veiksmingų betoninių branduolių tam tikriems dengtiems blokams dydžiai pateikti 3.1. lentelėje:

3.1. lentelė

| Dengtų blokelių tipas | Dydis | Betono branduolių dydis |
| --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [m] |
| Durisol DM 22/15 | Betono dalies gylis h [m] | 0,15 | 0,15 |
|  | Betono dalies plotis b [m] | 0,19 | 0,19 |
| Durisol DM 25/16 | Betono dalies gylis h [m] | 0,16 | 0,16 |
|  | Betono dalies plotis b [m] | 0,19 | 0,19 |
| Durisol DSi 30/20 | Betono dalies gylis h [m] | 0,20 | 0,18 |
|  | Betono dalies plotis b [m] | 0,20 | 0,17 |
| Durisol DSs 30/12 | Betono dalies gylis h [m] | 0,12 | 0,12 |
|  | Betono dalies plotis b [m] | 0,14 | 0,14 |
| Durisol DSs 37,5/14 | Betono dalies gylis h [m] | 0,14 | 0,14 |
|  | Betono dalies plotis b [m] | 0,15 | 0,15 |

Laikančiosios konstrukcijos taikymas

Daugiaaukščių pastatų laikančioji konstrukcija susideda iš laikančiųjų vienetų (lentų, sienų, perdangų), kurie saugiai išlaiko visas vertikalias apkrovas ir didėjant namo aukščiui atlaiko nuo galimo vėjo,  vientisos sistemos, (Seismiškai aktyvios vietos). Daugiaaukščių pastatų laikančioji sistema yra sudaryta iš lubinių plokščių, kurios perneša vertikalias ir horizontalias apkrovas į vertikalius laikančiuosius vienetus, tokius kaip laikančios sienos ir kietėjantys branduoliai.

Pagrindinė lubų konstrukcijų statinė funkcija yra pernešti vertikalią apkrovą nuo lubų į atramas. Atskira lubų konstrukcija horizontalioje padėtyje yra labai standi, todėl įtakoja pernešant ir išnešiojant horizontalius poveikius į vertikalius laikančius vienetus. Laikantys vertikalūs vienetai privalo saugiai ir patikimai perduoti apkrovą į pamatus.

Vertikalios laikančios konstrukcijos yra daugiau mažiau veikiamos slėgio. Slėgio rodikliai kryptimi žemyn didėja. Vertikalią laikančią sistemą pravartu pasirinkti taip, kad ji būtų kuo mažiau apkraunama posūkio momentu. Geriausia, kai laikančios sienos nuo vertikalios apkrovos spaudžiamos tik slėgio. Būtina pažymėti, kad horizontaliai veikiančios atsitiktinės apkrovos didėja kryptimi žemyn pagal parabolę, o laikantys vienetai yra po to spaudžiami apsukos momento veikimo kryptimi.

Taikant laikančią konstrukciją, būtina atsižvelgti, kad bet kurios horizontaliai esančios apkrovos  nėra nuolatinės, o tik kartais veikia bet kuria kryptimi. Taikant vertikalius vienetus, būtina išsiaiškinti visas galimas būsenas (apkrovos kombinacijas) taip, kad būtų pasiekta palankiausia pjūvių apkrova.

Vėdinimo sistemą geriausia montuoti simetriškai ant abiejų centrinių ašių, kad išvengtume ekscentriško atsitiktinių apkrovų veikimo dėl audros pasekmių. Kietėjančiuose uždaro bloko branduoliuose tinka panaudoti sukimosi tamprumą. Geriausia kietėjančius branduolius įmontuoti objekto centre.

Slovakijoje mūras iš dengtų blokų  daugiaaukščiams pastatams naudojamas mažai ir tuo atveju, kai kalbama apie konstrukcijas su betono mase. Gaila neišnaudoti gerų betono savybių esant slėgiui. Tačiau taikydami konstrukcijas turime atsižvelgti į statybos būdą, dėl ko atsiranda nenorimos angos, į kurias dedama armatūra. Armatūra turi puikiai užtikrinti apkrovos pernešimą horizontaliai ir vertikaliai, ir turi būti įmontuota ant reikiamo ankerio ilgio. Dengti blokai žemesniuose pastatuose dažniausiai užpildomi paprastu reikalaujamos klasės betonu be laikančios armatūros, jei nereikauja statinio skaičiavimo. Tokiu būdu pagamintas mūrinys yra jautrus lokalinei (siūlių glaistymo) apkrovai, tačiau tai galima pašalinti tinkamomis konstrukcinėmis detalėmis.

Apdengtų blokų laikančioji sistema daugiaaukščiams pastatams gali būti pagaminta:

- Tik iš DURISOL mūro su betoniniu užpildu be laikančios armatūros

(apie 5  9 aukštai)

- Tik iš DURISOL mūro su betoniniu užpildu ir reikiama laikančiąja armatūra

(apie 9 - 11 aukštų)

- Tik iš DURISOL mūro nenaudojant jo laikančios funkcijos, kur laikančią funkciją atlieka gelžbetoninė konstrukcija.

- Iš DURISOL mūro su kietinančiu branduoliu, pagaminto iš dengtų blokų su betono užpildu ir laikančiąja armatūra  (3.1 pav. )

- iš DURISOL mūro su kietinančiu branduoliu, pagamintu iš gelžbetonio sienų

Pastaba: Aukštų skaičius labai priklauso nuo pildomo betono kokybės, nuo disponuojamo pastato sprendimo ir formos, kur visų pirma sienų ilgis ir kietinančių sienų skaičius įtakoja aukštų skaičių.

Laikančios konstrukcijos įvertinimas

Konstrukcija turi tikti visam egzistavimo laikotarpiui.

- atsižvelgiant į atskirų laikančių vienetų ir sandarų pajėgumo būseną

- atsižvelgiant į ribinę vartojimo būseną

Laikančioji konstrukcija (kartu su kietinančiais vienetais) vertinama atskirose stadijose, kurios gali atsirasti jas gaminant, o taip pat laikotarpyje nuo jų pagaminimo iki jų egzistavimo pabaigos.

-gamybos stadija

- laikančios konstrukcijos statybos stadija

- eksploatavimo  stadija

Pajėgumo ribinė būsena

Laikančią kietėjančią sieną galima pagaminti , jei

1.) plyšiuose neleidžiama trauka (tik konstrukcinė armatūra spaudžiama per plyšius)

- normali įtampa betone:

- tiksli įtampa betone:

- pagrindinė įtampa betone :

, kur Md, Nd, Qd pamatuotos skersmens jėgos

Ap, Wp, Ip –kietinamos sienos skersmens dydžiai

t(z) –sienos gylis nuo centrinės ašies

Sz – statinis sienos paviršiaus momentas virš pjūvio atstumu nuo centrinės ašies iki šios ašies

γb –betono veikimo sąlygų koeficientas

γbm –daugiaašinės įtampos įtakos koeficientas

Rbd (Rbtd ) –paskaičiuotas betono tvirtumas esant slėgiui (traukai)

2.) plyšiuose atsiranda trauka, būtina prikabinti betoninę armatūrą

- normali įtampa betone:

- tiksli įtampa betone:

- pagrindinė įtampa betone:

kur  Md, Nd, Qd pamatuotos skersmens jėgos

Ap, Wp, Ip – kietinamos sienos skersmens dydžiai

t(z) – sienos gylis nuo centrinės ašies

Sz – statinis sienos paviršiaus momentas virš pjūvio atstumu nuo centrinės ašies iki šios ašies

γb – betono veikimo sąlygų koeficientas

γbm – daugiaašinės įtampos įtakos koeficientas

Rbd (Rbtd ) – paskaičiuotas betono tvirtumas esant slėgiui (traukai)

3.) kietėjančioje sienoje būtina laikančioji armatūra

Ribinė naudojimo būsena

Laikančios konstrukcijos horizontalus nukrypimas nuo vėjo eksploatacinės apkrovos turi būti mažesnis nei didžiausias leidžiamas horizontalus nukrypimas, nurodytas 3.2. lentelėje

Didžiausias horizontalus konstrukcijos nukrypimas nuo vėju eksploatacinės apkrovos (neatsižvelgiant į sukimosi spaudimą pagrindiniame plyšyje) :

3.2 lentelė

| Kriterijus | Didžiausias horizontalus nukrypimas |
| --- | --- |
| ΔH / Hz | 1 / 2000 |
| Δj / vj | 1/ 1500 |

, kur 	ΔH – horizontalus poslinkis aukščiausiame aukšte

Hz – konstrukcijos aukštis virš pagrindų

Δj – bendras horizontalus dviejų viena po kito esančių lubų poslinkis

vj – aukšto aukštis

3.1pav. Iš DURISOL formelės pagaminto armatūros branduolio apskaičiuotas modelis.